Описание продукта:

Локтайт 7204 Кварц, высокие эксплуатацион-

ные характеристики, представляет собой

насыщенную кварцем эпоксидную систему, предназначенную для восстановления старого

бетона или же обеспечения максимальной защи-

ты нового бетона в диапазоне рабочих темпера-

тур от –29оС до+68оС (преимущественно в сухом состоянии). Может применяться для повторного

покрытия помещений, поврежденных воздействи-

ем химикатов – после приведения бетонных по-

верхностей в естественное чистое состояние.

Продукт 7204 обеспечивает высокую стойкость поверхностей к воздействию концентрированных

кислот, щелочей и растворителей. Легко наносит-

ся мастерком.Для обеспечения максимальной

устойчивости к химикатам толщина нанесенного

слоя должна составлять не менее 6 мм.

Преимущества:

Химическая стойкость;

Отсутствие усадки/способности сжиматься;

Сцепление с бетоном.

Типичные области применения:

Зоны, загрязненные химическими веществами;

Ремонт выкрошенных поверхностей,

заделка отверстий и трещин в полах;

Восстановление поверхностей аппарелей, лес-

тниц и зон, подверженных разлитию химических

веществ;

Тампонаж.

| Свойства неотвержденного смешанного продукта: |
| --- |
| Смешивание | Типичные значения |
| Внешний вид | Густая серая жидкость |
| Объемная пропорция смешивания (R:H), грунтовка | 100:61 |
| То же, материал верхнего отделочного слоя | 100:60-282 (наполнитель) |
| Расход | 1,46 м2 слоем толщиной 6 мм на комплект (20 кг) |
| ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ВЫДЕРЖИВАНИЯ: |
| Хар-тики отвердения | Типичные значения |
| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| Срок годности в готовом состоянии, грунтовка мин. | 45 |
| То же, материал верхнего отделочного слоя (мин) | 60 (для массы 1000 гр.) |
| Время полимеризации час. | 24 |

Свойства отвержденного продукта:

| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| --- | --- |
| Физические свойства | Типичные значения |
| Предел прочности на сжатие, ASTM D695, N/мм2 | 82,7 |
| указания по применению: |

Для обеспечения оптимальных эксплуатацион-

ных характеристик поверхность должна быть соответственно подготовлена. Бетон следует выдер-

живать на протяжении по меньшей мере 30 дней.

Устраните всю смазку, масла и грязь путем тщатель-

ной промывки. Устраните также все загрязняющие поверхность субстанции, такие, как старое покрытие, рыхлый бетон, пыль. Это выполняется или сухой абразивоструйной обработкой, струей воды под напо-

ром, киркованием, или же тщательной протравкой

кислотой с последующим промыванием. Подготовле-

нная поверхность должна быть шероховатой, пористой

и не мокрой (умеренная влажность допустима).

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

| КИСЛОТЫ |
| --- |
| 10%-ная уксусная кислота | 2 |
| 20%-ная уксусная кислота | 3 |
| 10%-ная хлористоводородная кислота | 1 |
| 20%-ная хлористоводородная кислота | 1 |
| 37%-ная хлористоводородная кислота | 2 |
| 10%-ная азотная кислота | 1 |
| ЩЕЛОЧИ |
| 25%-нвй нашатырный спирт | 1 |
| 10%-ная каустическая сода | 1 |
| 20%-ное едкое кали | 1 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |
| Метанол | 2 |
| Ксилен | 1 |
| Деионизированная вода | 1 |
| Трихлорэтилен | 1 |
| Толуол | 2 |
| Дизельное топливо | 1 |
| Этиловый спирт | 2 |

Показатели степени воздействия:

1 – долгосрочное воздействие;

2 – периодическое воздействие;

3 – немедленно устраняемые брызги или

пролитие

Образцы выдерживались в течение 7 дней

при температуре 25оС. Температура испытательных растворов была 25оС.

Технологические особенности работы с эпоксидными составами:

Срок пригодности в готовом состоянии и

время высыхания зависят от температуры и

массы:

Чем выше температура, тем быстрее идет процесс отвердения;

Чем больше масса смешанного материала,тем

быстрее идет процесс отвердения;

Способы ускорить отвердение эпоксидных смол

при низких температурах:

Храните смолы при комнатной температуре;

Старайтесь нагреть обрабатываемую поверхность

до температуры, ощутимой при прикосновении

рукой.

Способы замедлить отвердение эпоксидных смол

при высоких температурах:

Для предотвращения быстрого отвердения смеши-

вайте смолы в малых количествах;

Охлаждайте компоненты материала (смолу и

отвердитель).

Грунтовка:

Двухкомпонентная грунтовка расфасована в надле-

жащей смешивающей пропорции: тщательно сме-

шивайте их, в результате чего вы получите прозр-

чный раствор;

Наносится с помощью кисти, штукатурного валика, резиновым роликом, либо же набрызгивайте его

тонким равномерным слоем толщиной от 0,5 мм

до 1,0 мм;

Срок применения в приготовленном состоянии:

45 мин при температуре 25оС.

Верхний отделочный слой:

Должен наноситься в течение 4 часов после нало-

жения грунтовки;

Для обеспечения надлежащего смешивания темпе-

ратура материала должна быть в пределах от 21оС

до 32оС;

Тщательно смешивайте смолу для нанесения вер-

хнего отделочного слоя с отвердителем;Поместите

смесь в бетономешалку, постепенно добавляйте

кварц и перемешивайте в течение 3-4 минут.

Весь кварц должен быть тщательно увлажнен.

Нанесение:

Грунтовка перед нанесением верхнего слоя должна находиться во влажном состоянии;

если участок поверхности высох, повторно нане-

сите грунт;

Минимальная толщина слоя нанесенного матери-

ала составляет 6 мм, минимальная температура

нанесения – 16оС. Чем выше температура, тем легче наносится материал;

Применяйте разравнивающую рейку (штукатурный

маяк) с прочным стержнем,или же разравнивающий

ящик шириной не более 1,2 м. Минимальная тол-

щина на-носимого слоя – 6 мм;

Для окончательного выравнивания применяйте

стальные гладилки. При обработке больших поверх-

ностей используйте механические выравнивающие устройства. До истечения срока применения в приготовленном состоянии вся площадь должна

быть покрыта, и все следы от гладилок устранены;

Все рабочие швы должны идти параллельно направ-

лению дорожного движения.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

#### Настоящий продукт не рекомендуется к исполь-

#### зованию в чисто кислородных, и/или системах, содержащих много кислорода. Его не следует

#### выбирать в качестве герметика, взаимодействую-

щего с хлором, или же прочими сильными окислителями.

За информацией по безопасному обращению с

этим продуктом обращайтесь к Указаниям по безопасности материалов (MSDS).

Хранение:

В идеальном случае продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых емкостях и

при температуре (если на этикетке не приводится

других данных) от 8оС до 28оС. Оптимальные усло-

вия хранения обеспечиваются в нижней половине указанного температурного диапазона. Чтобы предо-

твратить загрязнение неиспользованного продукта,

не следует возвращать его в первоначальную емкость.

За дополнительной информацией по конкретным сро-

кам хранения обращайтесь в ваш местный сервисный

центр.

Погрешность данных:

Содержащиеся в настоящем описании данные могут

быть представлены в качестве типичных величин и/или

их диапазона. Указанные величины основаны на данных фактических испытаний и периодически выверяются.

Примечание:

Содержащиеся в настоящем описании данные представляются исключительно в информационных

целях, и полагаются надежными. Мы не принимаем

на себя ответственности за результаты, полученные

другими лицами, чьи методы мы не в состоянии контролировать. Ответственность за определение пригодности для целей пользователя любых производственных методов/приемов, упомянутых в настоящем описании, несет сам пользователь; равным образом, он отвечает также за принятие таких мер предосторожности, которые могут быть рекомендо-

ваны в целях обеспечения защиты собственности и безопасности людей от любых рисков, с которыми

может быть сопряжено обращение с и пользование

данным продуктом. Локтайт однозначно отве-

ргает любые гарантии, как выраженные, так и подразумеваемые (включая сюда гарантии реализуемости или пригодностидля каких-либо конкретных целей), которые могут возникать вследствие продажи или использования ее проду-

ктов. Локтайт однозначно отказывается также

от любой ответственности за сопутствующий или случайный ущерб любого рода, включая потерю прибыли. Изложенное в данной публикации описание различных процессов или составов не может быть интерпретировано, как публичное заявление того, что

они не защищены какими-либо патентами, находя-

щимися в собственности других лиц, либо же как ли-

цензия, выданная на основании любых патентов Локтайт, которая покрывает указанные процессы или составы.

Мы рекомендуем, чтобы руководствуясь приведенными здесь данными, каждый потенциальный пользователь проверял бы перед повторным применением возмож-

ность использования нашего продукта. Настоящий

продукт может быть защищен одним или несколькими патентами (или же приложением патентов) США или

других стран.