ОПИСАНИЕ

Loctite 8106 – универсальная консистентная смазка, загущенная литиевыми мылами для смазки подвижных частей работающих при температуре до 150(С. Защита от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка роликовых подшипников, подшипников скольжения и направляющих качения в промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По возможности наносите на чистые детали, таким же образом каким наносятся обычные смазки - кистью, лопаткой или шприцем для пластичной смазки. Продукт может использоваться в автоматических системах смазки. Для удаления остатков смазки со штуцеров и смазанных деталей можно использовать очистители Локтайт 7063 или 7070.

При смазке подшипников следуйте рекомендациям производителей (количество, периодичность и т.п.).

Избегайте нанесения чрезмерного количества смазки. Другие типы смазок могут быть не совместимы с Loctite 8106.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, литиевое мыло |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, 20(C г/мл NFT 30 020/ISO 2811/ DIN 51 757 | 0,9 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Пенетрация (0,1мм) при 25(C и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP50 | 265/295 |
| Температура каплепадения, (C NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP132 | 185 |
| Характеристики |  |
| Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi | <10 |
| Коррозия меди 3 ч при 100(C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1b |
| Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ Испытание сварного шва, Н Износ 1ч/400Н, мм | 2 500 0,8 |
| Тест EMCOR, NFT 60 135/DIN 51 802/ IP 220 | 1 |
| Рекомендуемый интервал рабочих температур, (C | от -15 до +150єC |
| Показатель DN (Ndm), max | 450 000 |