Описание

Очищающая паста на основе химически неактивных компонентов.

Области применения

Состав рекомендуется для очистки оборудования для нанесения, используемого в автомобильной промышленности.

Технические характеристики

Цвет:					серный

Запах:					характерный

Плотность:				ок. 1,6 г/см3

Степень проникновения

(конус 150 гр, 6 сек., 20оС):			ок. 70 1/10 мм

Температура применения:			ок. 40-60°C

Предварительные замечания

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями по их соблюдению. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Предварительная обработка

Поверхность детали является очищенной от клея или герметика, если паста сохраняет серый цвет (при условии, что она нанесена при температуре 35-60оС и степени сжатия 55:1).

Продукт не содержит химически активные вещества и не отверждается на оборудовании.

Перед нанесением на оборудование новый клей следует полность очистить его от остатков Reinigungspaste. В противном случае это может привести к недостаточной прочности соединения.

Хранение

Морозоопасность:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 25°C

Срок хранения:				12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка

по требованию.

Меры предосторожности/правила предосторожности

Меры предосторожности и предписаниями по их соблюдению /

Транспортная характеристика

см. Бюллетень по безопасности продукта.

Внимание

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния, мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания пригодности наших продуктов для оценки целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций. Следует также иметь в виду, что пренебрежение указанными выше рекомендациями или грубые ошибки при использовании состава приводят к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.