# TeroGum - комплект для ремонта выхлопной системы

----------------------------------------------------------------------------

Техническая характеристика

Средство для ремонта выхлопной системы.

Основа: силикаты.

Характеристика:

Комплект для ремонта выхлопной системы TeroGum - серая паста на основе силикатов для заделывания (герметизации) мелких трещин и отверстий в выхлопной системе. Материал отверждается под воздействием углекислого газа воздуха или выхлопных газов двигателя.

Области применения:

TeroGum служит для заделывания (герметизации) мелких трещин и отверстий в выхлопной системе автомобиля.

Технические характеристики:

Цвет: 						серый

Запах:						без запаха

Консистенция: 				паста

Плотность:					ок. 1,82 г/см3

Содержание твердых частиц: 		72-73%

Водородный показатель:			ок. 11

Время отверждения: 			8-10 мин.

Температура применения:			5°C до 30°C

Обработка - предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение:

Двигатель должен быть запущен и выхлопная система прогрета.

TeroGum смешать с водой до нужной вязкости. Полученной пастой замазать отверстия и оставить до высыхания. После этого нанести еще несколько слоев, каждый из которых оставлять на 1-2 часа до высыхания.

Служит жаростойким и антикоррозийным покрытием. Для этого паста разбавляется до жидкого состояния. Старая краска на выхлопной системе должна быть предварительно отшлифована.

TeroGum наносится влажным шпателем. Остатки без проблем смываются водой.

Для большей герметизации мы рекомендует наш комплект для ремонта выхлопной системы (10396А). В комплект входит огнеупорная стеклотканевая лента которая позволяет ремонтировать  даже большие повреждения. Лента  дает большую прочность TeroGum.

Хранение:

Морозоопасность				нет

Рекомендуемая

температура хранения: 			10°C до 20°C

Срок хранения:				12 месяцев

Упаковка:

Банка 200гр					Art.-Nr. 103.93 X (D)

Упаковка типа “блистер”* 200гр		Art.-Nr. 103.96 A (D/GB/F/NL)

* поставляется как комплект для ремонта выхлопной системы с огнеупорной лентой из стеклоткани.

Меры предосторожности/правила предосторожности:

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания по пригодности наших продуктов для целевого применения.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций и нужно иметь ввиду, что пренебрежение рекомендациями или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Рег. № 39 084-02

Германия:Австрия:Швейцария:

Henkel Teroson GmbH

D-69112 Heidelberg

Hans-Bunte-StraЯe 4

D-69123 Heidelberg

Telefon	(06221) 704-0

Telefax	(06221) 704-698

Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29

A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0

Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Andru Koch AG

Grossherweg 9

CH-8902 Urdorf/Zuerich

Telefon	(01) 7 34 57 11

Telefax	(01) 7 34 57 44

Ein Unternehmen der Henkel-Gruppe (null)