# Variodur classic

Быстросохнущее текстурированное окрашиваемое покрытие,

| Основа: синтетические смолы | Редакция: 14.12.2002г. |
| --- | --- |

## Описание продукта

# Variodur classic – содержащее растворитель, вязкое, полупрозрачное смешиваемое покрытие, основанное на синтетических смолах.

# Материал быстро сохнет и может быть быстро окрашен.

# После высыхания, покрытие обладает хорошей степенью зашиты от коррозии и щебня, а также защищает от старения. Сухая пленка хорошо держится как на окрашенных, так и на неокрашенных металлических и пластиковых листах, которые обработаны праймерами.

# Данный продукт может быть окрашен с помощью стандартных автомобильных систем окраски (обычных или водяных). Возможна ускоренная сушка окрашенных и неокрашенных поверхностей теплом при температуре до 60С.

Возможно смешивание с автомобильными красками (за искл. на водной основе) для придания Variodur Classic желаемого оттенка. Это позволяет получить окрашенное антигравийное покрытие, близкое к существующему цвету автомобиля. При небольшой площади окрашивания это позволит значительно снизить видимость повреждения. После высыхания поверхность, на которую было нанесено покрытие, может шлифоваться.

Variodur Classic обладает высокой устойчивость против образования потеков, а также отличными характеристиками распыления. Это позволит воссоздать практически любой требуемый тип фактуры поверхности.

Variodur Classic также обладает временной устойчивостью против воздействия бензина и холодных очистителей.

## Места применения

Variodur classic используется для быстрой защиты видимых частей  (дверные пороги и т.п.) автомобиля от воздействия гравия и щебня, а также коррозии, вызванной попаданием соли и влажности. Это позволяет практически полностью восстановить первоначальную защиту от щебня и гравия.

## Технические данные

| Цвет: | светло бежевый, неперекрывающий |
| --- | --- |
| Запах: | Ароматич. соединений |
| Консистенция: | вязкая, легко растираемая |
| Плотность: | примерно 1,22 г/мл |
| Устойчивость против образования потеков: | хорошая |
| Сухой остаток: | примерно 58% |
| Толщина пленки в высохшем состоянии: | до 1 мм |
| Используемый очиститель: | Teroson Cleaner-D |
| Время поверхностного высыхания: | 2-3 часа |
| Время окончательного высыхания: | сутки |
| Температура нанесения: | от 10°С до 25°С |
| Интервал рабочих температур: | от -25°С до +80°С |

## Предварительные замечания

Перед применением продукта необходимо ознакомиться с Картой безопасности продукта, чтобы узнать меры предосторожности и безопасности. В отношении химических продуктов, на которые не наносится обязательная маркировка, следует всегда соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Предварительная обработка

Поверхности, которые покрываются Variodur сlassic, должны быть чистыми, сухими, без ржавчины, масла, смазки, пыли и других загрязнений. Участки, которые не будут покрываться, следует хорошо закрыть. Улучшить адгезию данного продукта можно путем придания поверхности шероховатости при обработке ее наждачной бумагой. Если покрытие будет впоследствии закрашиваться, то после полного высыхания оно должно быть обработано как окрашенные пластиковые поверхности.

Праймеры

Рекомендуется использовать праймеры, основанные на фосфатах и эпоксидных смолах, т.к. они обладают отличным характеристикам защиты от коррозии и хорошей адгезией. Перед нанесением Variodur сlassic необходимо убедиться в том, что нанесенный слой праймера окончательно высох.

Грунты и шпатлевки

Если после ремонта детали должны грунтоваться или покрываться шпатлевкой, то эти операции необходимо проводить на абсолютно сухих поверхностях.

## Применение

Variodur сlassic наноситься с помощью стандартного пистолета или краскопульта, подключенного к аппарату сжатого воздуха. Рабочее давление – 2-3 бар. Предварительно размешайте продукт. Перед заполнением краскопульта хорошо перемешайте продукт. Плотно закройте крышку упаковки с продуктом сразу после использования.

Внимание: не распылять на двигатель, коробку передач, трансмиссию, части выхлопной системы, каталитический конвертер, тормозную систему.

Оборудование для нанесения должно быть продуто и очищено сразу после использования с помощью разбавителя или очистителя Teroson Cleaner-D.

### Сушка и окрашивание

Для окраски смешиваемого покрытия (для придания ему необходимого цвета) допускается добавление в него краски до 50% от его общего объема (напр. 100 мл. Variodur сlassic + 50 мл. краски).

Вследствие многообразия красок на рынке, всегда следует проводить предварительные испытания.

Для смешивания необходимо применять краски на основе растворителей или 2-х компонентные краски  (не использовать краски на водной основе).

Для нанесения окрашенного покрытия рекомендуется использование стандартного пистолета или краскопульта, подключенного к аппарату сжатого воздуха. Наносимый слой должен быть тонким.  Фактура может варьироваться в зависимости от использования различного давления в комбинации с расстоянием до окрашиваемой поверхности и диаметром насадок.

Если толщина первого слоя кажется недостаточной, возможно нанесение дополнительного слоя после короткой паузы.

Дальнейшая обработка красками  (мокрым-по-мокрому) также возможна через короткий промежуток времени (как минимум 15 мин.) в зависимости от толщины слоя.

Окрашивание должно проводиться в течение одного дня после нанесения, когда покрытие еще полностью не высохло. В случае, если прошел больше чем один день, покрытие следует предварительно обработать как обычный пластик (с помощью праймера для пластика) перед нанесением краски.

Окрашенное покрытие Variodur сlassic аналогично оригинальной краске автомобиля. Это означает, что в случае небольших повреждений (напр. царапина, которая не бросается в глаза) фон имеет тот же цвет, что и краска.

Отвержденное покрытие следует окрашивать по схеме «основа-покрытие» и, после определенного промежутка времени, необходимого для высыхания, «очистка-покрытие» для достижения оптимальной защиты от бензина, битума, смолы деревьев, экскрементов птиц и т.д.

Сушка с помощью ИК систем

Для устранения вероятности появления пузырьков воздуха в нанесенном слое, которые могут появляться при обработке высокой температурой ИК систем, покрытие должно высохнуть как мин. в течение 3 часов при обычной комнатной температуре.

Несовместимость

Varidour classic содержит смесь растворителей, которые могут растворять многие основания (напр. цинковый спрей, цинковая краска, Terostat-9120, Terostat-9320).

Varidour classic нельзя наносить на поверхности, которые были ранее обработаны эмульсией преобразования ржавчины, т.к. это вызовет растворение слоя преобразователя и стекание всей системы. Это является причиной, по которой между преобразователем ржавчины и Varidour classic всегда должен находиться слой порозаполнителя. Продукт в основном совместим с высохшими 1- или 2-х компонентными шпатлевками.

Очистка

Удалить излишки нанесенного материала немедленно с помощью очистителя Cleaner-D. После высыхания Varidour classic может быть удален только механическим способом.

## Хранение

| Чувствительность к замерзанию | нет |
| --- | --- |
| Рекомендуемая температура хранения | 10-25°С |
| Срок годности | 18 месяцев |

## Упаковка

Банка 			1000 мл

Индекс опасности

Меры предосторожности				см. Карту безопасности продукта

Транспортная информация

Внимание:

Вышеприведенные данные, в особенности рекомендации по применению и использованию наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. Вследствие различий в материалах и условиях, которые мы не знаем и не можем проконтролировать, мы рекомендуем проводить испытания, чтобы убедиться в том, что наши продукты могут быть использованы в определенных процессах и механизмах. Мы не признаем никакой ответственности основанной на этих рекомендациях или устных советах, если только это не согласовано.

Эта спецификация отменяет действие всех предыдущих редакций.

Германия:				Великобритания:

Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Watchmead

Henkel KGaA				Welwyn Garden City

D-40191 Duesseldorf			Herfordshire AL 7 1 JB

Telefon (06221) 704-0			Telefon (01707) 35 88 00

Telefax (06221) 704-698		Telefax (01707) 35 89 00