Описание продукта:

Продукт Локтайт 3902 Rapid Rubber Repair Kit предназначен для быстрого и надежного ремонта изделий из резины, уретана, ПВХ и других подобных материалов. Удобная упаковка, легкость в применении и характеристики полимеризации продукта позволяют эффективно и качественно производить ремонтные работы. Продукт 3902 является клеем - герметиком для производства и ремонта, поставляемым в удобной упаковке с автоматическим смешиванием компонентов. Помимо быстрой полимеризации, продукт обладает хорошей и надежной адгезией к резине, уретану, ПВХ, металлам, стеклу, кирпичной кладке и пластмассам при рабочих температурах –29° - +82.2°C  (–20° - +180°F). Хорошая эластичность продукта позволяет его использовать в наиболее распространенных условиях работы оборудования. Продукт очень технологичен в применении для быстрого ремонта оборудования на месте, например транспортерных лент и других резиновых элементов, подвергающихся интенсивному износу и работающих в экстремальных условиях окружающей среды.

Свойства продукта:

- Быстрая полимеризация – ремонт в течении 2-х часов.

- Высокая износостойкость и прочность на отрыв и отслаивание.

- Хорошая адгезия

- Удобная упаковка ускоряет процесс проведения работ, безотходность процесса ремонта.

- Эластичность – 360% растяжение на разрыв.

- Жесткость и прочность, способность противостоять большим нагрузкам.

- Водо и влагостойкость

Типичные области применения:

- Ремонт транспортерных лент

- Ремонт и реставрация конвейерных лент, насосов, подающих резервуаров, бункеров, желобов и воздуховодов.

- Ремонт полиуретановых жалюзей, козырьков, прокладок, обшивок и т.д.

- Жесткое и эластичное водостойкое приклеивание различных материалов к металлу, резине, кирпичу и т.д.

Свойства жидкого продукта:

|  | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Черная густая жидкость |
| Соотношение компонентов (по объему) | 1:1 |
| Расход продукта на площадь (на 1 упак.) | 0.057 м 2 при 6 мм толщине |

Полимеризация продукта:

(при 25(C, если не указано иное)

| Процесс полимеризации Значение |  |
| --- | --- |
| Время полимеризации, час. | 2 |

Свойства полимеризованного продукта:

| Физические свойства (при 25(C, если не указано иное) | Значение через: 2 часа 4 часа 7 дн. |
| --- | --- |
| Прочность на сдвиг, по ASTM D638, при зазоре 0.13 мм gap, на анодированном алюминии, N/mm2 | 5.5 6.2 9.0 |
| Твердость по ASTM D-2240, по Шору D | 68 73 82 |
| Эластичность, по ASTM D 638, % | 400 375 360 |

Указания по применению:

- Для достижения наилучшего результата зашкурить склеиваемые поверхности и обработать очистителем FL Cleaner.

- Поверхности из натурального каучука, SBR и бутадиена необходимо также протравить, используя Etching Agent. При этом Etching Agent необходимо оставить на поверхности на 30 минут при 25°C (77°F) или на 60 минут при 10°C (50°F).

- Поверхности из уретана, нитрильной резины и ПВХ травлению не подлежат.

- Металлические поверхности необходимо зашкурить и, по возможности, отпескоструить.

- Отвернуть гайку и удалить зеленую вставку с картриджа.

- Установить статический смеситель на выходное отверстие картриджа.

- Установить картридж в нагнетательный пистолет.

- Продукт подается и автоматически смешивается при нажатии на рычаг нагнетательного пистолета.

- Для предотвращения полимеризации продукта в статическом смесителе необходимо избегать пауз и простоев.

- Тщательно распределить продукт по всей обрабатываемой поверхности для достижения максимальной площади контакта и адгезии.

- При отсутствии необходимости использования всей упаковки необходимо по завершению работы оставить статический смеситель навинченным на картридж, что обеспечит его надежное уплотнение и предотвратит полимеризацию продукта в упаковке. Для продолжения использования картриджа с продуктом статический смеситель необходимо заменить новым.

- Примечание:  Продукт 3902 быстро полимеризуется при повышении температуры, снижая тем самым допустимое время его нанесения. При применении продукта при температурах выше 25°C (77°F) или его нанесении на подогретые поверхности, необходимо предварительно охладить упаковку. Очиститель и Etching Agent охлаждать нельзя!

Общая информация:

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

Хранение:

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F - 82(F), если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не помещайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность  данных:

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые с возможностью незначительного отклонения. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание:

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными.

Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.