Описание продукта:

Локтайт 7209 (серый) и 7213 (черный) Биг Фут Зеро V.O.C., т.е. не содержащий органических веществ, представляет собой  двухкомпонентный эпоксидный материал. Наносится валиком или мастерком на бетонную, деревянную или металлическую поверхность и создает исключительно прочное, не скользящее покрытие, выдерживающее условия интенсивного дорожного движения. Используется в чувствительных к запахам зонах в диапазоне эксплуатационных температур от –29оС до +60оС (преимущественно в сухом состоянии).

Спецификация:

Отвечает требованиям, предъявляемым к материалам, наносимым контактным методом на технические средства, регулируемые  USDA.

Преимущества:

- Сокращает количество несчастных случаев (подскальзываний и падений) на рабочем месте;

- Высокая стойкость к воздействию химикатов и износу;

- Обеспечивает более безопасную тягу в условия интенсивного дорожного движения;

- Не содержит никаких растворителей, что дает возможность использовать продукт в местах, чувствительных к запахам - таких, как винодельческие и пищевые предприятия, медицинские учреждения и закрытые помещения;

- В затвердевшем состоянии сдерживает распространение огня;

- Стоек к воздействию кислот, щелочей, растворителей, масла, соленой воды, моющих средств, алкоголя, бензина, реактивного топлива и гидравлических жидкостей;

- Хорошая стойкость к ударным воздействиям.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Нескользящий отделочный материал для бетонных и стальных аппарелей, пешеходных переходов, раздевалок, погрузочных доков, морских сооружений, машинных отделений, сборочных цехов, а также лестниц, где требуется применение не содержащего растворителей материала.

| Свойства неотверденного смешанного продукта: |
| --- |
| Смешивание | Типичные значения |
| Внешний вид | Густая черная или серая жидкость |
| Содержание летучих органических жидкостей (V.O.C.), фунтов на галлон | 0 |
| Объем твердых веществ, % | 100 |
| Удельный вес | 2,16 |
| Расход | 3,3 м2 на комплект (3,8 л) |
| Полимеризация продукта: |
| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| * Время высыхания, незначительное движение пешеходов час. | 24 |
| Время полимеризации час. | 48 |
| Время жизни после приготовления час. | 1 |

* Температура и густота нанесения влияют на время высыхания. Если температура ниже 10оС, время отвердения существенно возрастает, тогда как температура свыше 27оС приводит к сокращению этого периода. Чем толще нанесенный слой, тем продолжительнее время высыхания.

| ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ВЫДЕРЖАННОГО МАТЕРИАЛА: |
| --- |
| Физические характеристики | Типичные значения |
| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| Коэффициент трения, ASTM F609, в сухом состоянии | 1,1 |
| То же, во влажном состоянии | 1,0 |
| указания по применению: |
| Подготовка поверхности: |

Продукт 7209 или 7213 может наноситься на любую чистую и сухую поверхность. Ниже приводятся рекомендуемые методы их очистки:

Бетон:

Устранить любые пленки краски и свободные частицы (предпочтительно путем пескоструйной обработки). Устраните с поверхности также масло, смазку, грязь, воск или же прочие загрязняющие субстанции путем растворения их очистными/обезжиривающими средствами на водной основе. После этого тщательно промойте ее чистой водой и высушите. Гладким или глазированным поверхностям следует придать шероховатость. Новый бетон перед нанесением покрытия необходимо выдерживать в течении по крайней мере 30 дней. Обработайте поверхность грунтом-герметиком 7217, после чего приступайте к нанесению материала 7209 или 7213.

Металл:

Устраните любую краску, ржавчину или окалину (предпочтительно путем пескоструйной обработки). Устраните с поверхности также масло, смазку, грязь, воск или же прочие загрязняющие субстанции путем растворения их очистными/обезжиривающими средствами на водной основе. После этого тщательно промойте ее чистой водой и высушите. Обработайте поверхность грунтом по металлу 7214, после чего приступайте к нанесению материала 7209 или 7213.

Смешивание:

- Предварительно механически смешайте базовый компонент с помощью подходящей мешалки. Убедитесь, что все осадки поднялись со дна контейнера и материал находится в однородном состоянии.

- Вылить весь отвердитель в контейнер с базовым компонентом. Тщательно перемешайте состав все той же мешалкой, отскабливая материал с боков и дна банки на протяжении примерно 3-5 минут до тех пор, пока отвердитель не распределится равномерно по всей массе материала.

Нанесение:

Продукт 7209 или 7213 может наноситься при температуре поверхности в диапазоне от 10оС до 54оС. Если температура поверхности выше или ниже этого предела, нанесение материала производить не рекомендуется. Готовый продукт можно наносить валиком или лопаткой.

Мастерок:

Обеспечивает превосходные противоскользящие характеристики продукта с шероховатой, текстурированной поверхностью

- Применяйте для этой цели гибкую штукатурную отделочную лопатку (мастерок) размерами приблизительно 600 х 150 мм. Края ее должны быть гладкими и не зазубренными.

- Налейте на поверхность полосу материала размерами приблизительно 600 х 150 мм.

- Держите мастерок под углом 45о к поверхности и распределяйте материал “движением веника”; при обратном движении сохраняйте указанный угол. Материал следует распределять по направлению к себе. Материал в углы наносится прямыми бросками. Чтобы избежать нанесения слишком толстого слоя материала, водите мастерком через сварные швы.

Валик:

Имея неровный профиль с бугорками, обеспечивает превосходные противоскользящие характеристики продукта.

- Применяйте валик из фенопласта. Важно, чтобы профиль валика захватывал бы максимальное количество продукта. Если этого не будет, то нанесенное покрытие может во влажном состоянии сойти.

- Налейте на поверхность полосу материала размерами приблизительно 600 х 150 мм. Прилагая умеренное давление, раскатывайте его движениями валика к себе. Не следует прокатывать валик слишком много раз, или же слишком сильно на него давить. Следите, чтобы материал не скапливался бы слишком толстым слоем вдоль сварных швов (катайте валик не вдоль таких швов, а через них). Если нанесен слишком толстый слой, то материал может затвердеть не полностью.

- Более высокая температура сокращает время высыхания, тогда как пониженная температура и высокая относительная влажность удлиняют этот период. Если материал наносится на открытом воздухе, то его следует защищать от дождя на протяжении по меньшей мере 12-24 часов после нанесения. В ходе окончательного отвердения предохраняйте покрытие от значительного или продолжительного воздействия воды, масел или химикатов в течение 5-7 дней.

Обработка поверхности:

Для обеспечения максимального противоскользящего эффекта поверхность материала должна быть чистой. Для этого мы рекомендуем прибегать к следующей процедуре очистки:

- Применяйте универсальные биологически активные очистные/обезжиривающие средства.

- Продрайте поверхность щетинной щеткой с длинной рукояткой, или же машиной для очистки полов.

- Промойте ее чистой водой и высушите. Посторонние материалы, такие, как жевательная резинка, должны удаляться скребками или шпателем, после чего продолжайте следовать описываемой процедуре.

- Хотя данное нескользящее покрытие исключительно прочно, оно все же не вечно и требует время от времени подновления, особенно в зонах интенсивного дорожного движения. Новый слой материала наносится поверх старого. При повторном нанесении следуйте приведенным выше инструкциям по подготовке поверхности, смешиванию и нанесению.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящий продукт не рекомендуется к использованию в чисто кислородных, и/или системах, содержащих много кислорода. Его не следует выбирать в качестве герметика, взаимодействующего с хлором, или же прочими сильными окислителями.

За информацией по безопасному обращению с этим продуктом обращайтесь к Указаниям по безопасности материалов (MSDS).

Хранение:

В идеальном случае продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых емкостях и при температуре (если на этикетке не приводится других данных) от 8оС до 28оС. Оптимальные условия хранения обеспечиваются в нижней половине указанного температурного диапазона. Чтобы предотвратить загрязнение неиспользованного продукта, не следует возвращать его в первоначальную емкость. За дополнительной информацией по конкретным срокам хранения обращайтесь в ваш местный Сервисный центр.

Достоверность данных:

Содержащиеся в настоящем описании данные могут быть представлены в качестве типичных величин и/или их диапазона. Указанные величины основаны на данных фактических испытаний и периодически выверяются.

Примечание:

Содержащиеся в настоящем описании данные представляются исключительно в информационных целях, и полагаются надежными. Мы не принимаем на себя ответственности за результаты, полученные другими лицами, чьи методы мы не в состоянии контролировать. Ответственность за определение пригодности для целей пользователя любых производственных методов/приемов, упомянутых в настоящем описании, несет сам пользователь; равным образом, он отвечает также за принятие таких мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы в целях обеспечения защиты собственности и безопасности людей от любых рисков, с которыми может быть сопряжено обращение с и пользование данным продуктом. Локтайт однозначно отказывается также от любой ответственности за сопутствующий или случайный ущерб любого рода, включая потерю прибыли. Изложенное в данной публикации описание различных процессов или составов не может быть интерпретировано, как публичное заявление того, что они не защищены какими-либо патентами, находящимися в собственности других лиц, либо же как лицензия, выданная на основании любых патентов Локтайт, которая покрывает указанные процессы или составы. Мы рекомендуем, чтобы руководствуясь приведенными здесь данными, каждый потенциальный пользователь проверял бы перед повторным применением возможность использования нашего продукта. Настоящий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами (или же приложением патентов) США или других стран.