1001 Trout Brook Crossing Rocky Hill, CT 06067-3910 Telephone: (860) 571-5100 FAX: (860) 571-5465

Product Description Sheet Fixmaster® Wear Resistant Putty

Maintenance, Repair & Operations, May 1999

PRODUCT DESCRIPTION

LOCTITE® Fixmaster® Wear Resistant Putty износостойкая эпоксидная шпаклевка наносимая кистью. Наполнитель - керамические волокна позволяют получить отличную износо- и абразивную стойкость при обычных условиях эксплуатации и температурах от -29° до + 107°C (-20° to +225°F). Создает  поверхность с низким трением для защиты оборудования от износа, эрозии и кавитации.

Преимущества:

- Отсутствие усадки - 	обеспечивает защиту от абразивного износа, коррозии и кавитации и возможность применения на потолочных, вертикальных поверхностях, а так же, поверхностях сложной формы.

- Быстро восстанавливает изношенные поверхности снижает время простоя оборудования при ремонте.

- Увеличивает срок службы оборудования.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение кавитационных промоин

- Образует защитное покрытие на: трубах, насосах, улитках насосов, фитингах, заслонках, отражателях, лопастях турбин, и емкостях.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистите и обработайте абразивно обработайте восстанавливаемые поверхности. Отпескоструйте поверхности для улучшения адгезии.

- Смешайте 2 части смолы 1 часть отвердителя по объему на чистой сухой поверхности до наблюдения однородной окраски.

- Нанесите смешанный продукт на восстанавливаемую поверхность.

- При 25°C (77°F) время жизни 450 грамм материала составляет 30 минут и время отверждения составляет 6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭПОКСИДАМИ

Время жизни и всремя отверждения зависит от температуры окружающей среды и массы продукта:

•	Чем выше температура – тем выше скорость отверждения.

- Чем больше масса смешанного материала – тем быстрее отверждение.
Для увеличения скорости отверждения при низких температурах:

- Храните состав при комнатной температуре.

- Подогрейте восстанавливаемую поверхность до теплого состояния.
Для уменьшения скорости отверждения при высоких температурах:

- Смешивайте продукт небольшими порциями во избежание быстрой полимеризации.

- Охладите смолу и (или) отвердитель перед смешиванием.

СВОЙСТВА нетвержденного материала (смешанного)

| Смесь |  |  | Типичн. значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешн. вид |  |  | Густая серая паста |  |
| Соотн. (С:О) | По объему |  | 2:1 |  |
|  | По весу |  | 2:1 |  |
| Площадь покрытия | 342 см2 | При слое 6 мм из1 л набора |
|  | 53 дюйма | При слое1/4"” из 1 набора |

Типичные свойства при отверждении

(при 25°C если не указано иного)	Типичное значение

Время жизни, минуты	30

Время отверждения, часы	6

TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL

(@ 25°C unless noted)

Physical Properties	Typical Value

Compressive Strength, ASTM D695, psi (N/mm2)	11,600 (80.0)

Shear Strength ASTM D1002, psi (N/mm2)	1,450 (10.0)

.005" gap, acid etched aluminum

Tensile Strength, ASTM D638, psi (N/mm2)	4,900 (33.8)

Hardness ASTM D-2240, Shore D	89

Общая информация

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода и системах обогащенных кислородом и другими сильными окислителями.

Для безопасного применения продукта См. Бюллетень по безопасности продукта, (MSDS).

Информация для заказа

| Артикул | Фасовка |
| --- | --- |
| 98742 98743 | 1 л набор. 3 л набор |

Хранение

Продукт должен храниться в прохладном сухом месте в закрытой таре при температуре 8°C - 28°C (46°F - 82°F). Во избежание загрязнения продукта не рекомендуется переносить остатки использованного продукта в оригинальный контейнер. Для получения информации по срокам годности обратитесь в техническую службу Loctite.

Погрешность данных:

Данные, приведенные в настоящем документе, следует рассматривать, как типовые значения или диапазоны. Значения приняты на основе данных фактических испытаний и проверяются на периодической основе.

Примечание:

Данные, приведенные в настоящем документе, даются только для информации и считаются достоверными. Мы не может взять на себя ответственность за результаты, полученные другими лицами, методы работы которых мы не можем проконтролировать.  Пользователь несет ответственность за определение применимости для своих целей методов выполнения работ, указанных в настоящем документе, а также за принятие мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты имущества и людей от опасности, связанной с обращением и использованием данной продукции.  Loctite  не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный в связи с применением данной продукции, включая потерю прибыли.  Информация, приведенная в настоящем документе по применению различных технологий и составов, не должна пониматься, как свидетельство того, что не следует соблюдать действующие патенты, либо, как лицензию по патентам Loctite, которые могут распространяться на такую технологию и составы. Мы рекомендуем, чтобы каждый потенциальный пользователь испытал состав перед тем, как его применить, руководствуясь вышеуказанными данными.  На настоящую продукцию могут распространяться один или несколько патентов США или других стран.