ОПИСАНИЕ

Loctite 8152 – антизадирная смазка для резьбовых соединений подверженных воздействию высоких температур для предотвращения задиров и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт предотвращает образование задиров или заклинивания в выхлопной системе двигателей внутреннего сгорания и крепежа или газо-мазутных  горелок. Может также использоваться в качестве смазки вибрационных механизмов.

Этот продукт проводит электричество и устойчив к дуговому разряду.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединяемые детали должны быть чистыми и не содержать окалины, окислов и отложений смазки.

Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070

Нанесите кистью тонкий ровный слой на всю поверхность для смазки движущихся деталей.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, неорганический гель и медь |
| --- | --- |
| Цвет | Медный |
| Запах | Слабый |
| Плотность при 20ºC, г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 1,0 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм) при 25ºC и 60 циклах NFT 60 132/ISO 2137 | 265/295 |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/ISO 2176/ | Нет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа | <20,6 |
| Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 4 300 0,75 |
| Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -35 до +1100 |
| Усилие демонтажа, Нм SECLF 216/MIL A 907 E80 (On-torque 80Nm) через 24 ч после старения при температуре 450ºC низкоуглеродистая сталь через 24 ч после старения при температуре 750ºC нержавеющая сталь | 90 95 |