Комплект для ремонта нитей обогрева заднего стекла.

Описание продукта

Локтайт 3863 Circuit+  – ремонтный набор-предназначен для ремонта повреждённых нитей обогревателя заднего стекла. Обладает высокой токопроводящей способностью. Точный подбор цвета обеспечивает невидимость отремонтированного участка. Один набор рассчитан на восстановление 10 см. повреждённой нити обогревателя.

Инструкция по использованию:

- Найти место разрыва нити визуально или с использованием тестера.

- Отключить обогреватель.

- Обезжирить внутреннюю поверхность стекла любым очистителем.

- Снять защитную плёнку с шаблона.

- Осторожно наложить шаблон на ремонтируемый участок так, чтобы края нити и прорезь в шаблоне составляли прямую линию. Крепко прижать шаблон к стеклу.

- Хорошо взболтать содержимое флакона.

- Нанести состав кисточкой. Нанесённый состав должен попасть на нити обогрева с двух сторон вокруг повреждённого участка.

- Когда на поверхности начнёт образовываться плёнка (примерно через 1 минуту), нанести состав повторно, а затем ещё один раз. Плотно закрыть флакон.

- Через 20 минут аккуратно оторвать шаблон от стекла.

- Использовать обогреватель можно через 24 часа.

- Для последующего применения промойте кисточку ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей.

Меры предосторожности:

Содержит этилацелат. Не подвергать нагреву и воздействию открытого огня. Хранить в плотно закрытом флаконе. Избегать попадания в глаза. В случае  попадания в глаза промыть водой в течение 15 минут и обратиться к врачу. Избегать длительного контакта с парами продукта, применять в хорошо проветриваемом помещении. Продукт содержит химические вещества, могущие вызвать рак. Беречь от детей!

Состав набора:

1 пузырёк ремонтного клея - 1,4 г.

1 кисточка

1 шаблон

Упаковка типа блистер.

Арт.28813.