Защитный воск

Начало производства: 15.02.95

Антикоррозийное средство в баллончике-распылителе

Основа: Воск

Характеристика:

Schutzwachs – распыляемое Антикоррозийное средство на основе воска. После высыхания оставляет бесцветную прочную, пластичную вязкую и водоотталкивающую пленку. Точка текучести сухой субстанции находится выше 100°C, поэтому состав не растекается и не образует капель в моторном отделении. Имеет хорошую адгезию на не окрашенных и неокрашенных поверхностях.

Область применения:

Schutzwachs применяется для консервации завальцовок, поверхностей и полостей на автомобилях, строительных машинах, сельскохозяйственных инструментах для дома и дачи. Из-за отсутствия цвета применяется на автомобилях для защиты завальцовок под капотом и багажником. Кроме того, материал предпочтителен для консервации очищенного моторного отделения.

Технические данные:

Цвет:						при тонком слое прозрачный

Запах:						слабый

Плотность:					ок. 0,78 г/см

Вязкость

(DIN 53211, 4 мм):				12-14 с

Степень сухости:				ок. 16 %

Точка каплепадения (DIN 51901): 		ок. 100°C

Очистка:	уайт спирит, холодный очиститель или керосин

Диапазон рабочих температур:		15°C bis 30°C

Обработка:

Детали, предназначенные для обработки Schutzwachs основательно очистить и высушить, ржавчину удалить.

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Подготовка:

Детали, предназначенные для обработки Schutzwachs основательно очистить и высушить, ржавчину удалить.

Обработка:

Баллончик перед применением встряхнуть. Schutzwachs распылить и дать высохнуть. Баллончик при распылении держать вертикально. Schutzwachs не стоит распылять на видимые внешние поверхности, так как пленка образует матовый слой. При консервации моторного отделения обратить внимание, чтобы оно было не только сухим, но и холодным (смотри температуру обработки). После обработки моторного отделения автомобиля и других приборов они готовы к эксплуатации только после образования защитной пленки.

(Опасность вспышки при улетучивании растворителя!)

После применения баллончик перевернуть и распылять до тех пор, пока не начнет выходить только рабочий газ.

Хранение:

Морозоопасность:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

(не нагревать выше 50°C!)

Срок хранения:				12 месяцев

Упаковка:					Баллончик, 300 мл,

Art.-Nr. 122.73 Q

(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02