Техническая характеристика:

Пластический герметик для уплотнения стыковых швов

Основа: Бутилкаучук

Характеристика:

Terostat-II spritzbar – высококачественный однокомпонентный герметик на основе бутилкаучука с незначительным содержанием растворителя. После испарения растворителя остается пластичным, устойчивым к старению и воздействию окружающей среды. Полное отверждение зависит от толщины слоя и  температуры. После отверждения свойства Terostat-II соответствуют свойствам ленты-герметика Terostat-II.

Области применения:

Terostat-II spritzbar – герметик  многостороннего применения для стыковых швов.

Технические характеристики:

Цвет:					темно-серый

Запах:					бензина

Консистенция:				пастообразная

Плотность:				ок. 1,34 г/см3

Содержание твердых частиц:		ок. 83 %

Вязкость под давлением:			ок. 145 г

Воронка:				4 мм

Давление:				2 бар

Время истечения:			30 сек

Температура:				20°C

Стойкость:				хорошая

Температура применения:		-30°C до 80°C

кратковременно (до 1 часа):		100°C

Подготовка к герметизации:

Фланцы должны быть сухими, обезжиренными, свободными от пыли, грязи и других частиц, препятствующих склеиванию (напр. смазка). Незначительные следы масла и смазки могут поглощаться Terostat-II.

Обработка:

При работе с Terostat-II spritzbar  вскрыть картуш, установить насадку картуша, срезать до необходимого диаметра. Для работы с материалом используются пистолеты Teroson-Hand-,Staku- или Teleskop Pistole Power-Line. При работе со сжатым воздухом требуется давление 3-4 бара. Открытый картуш с дозатором оставить ненадолго, чтобы *ок.10 мм выступившего материала затвердело, при повторном использовании отвержденный материал срезается и выбрасывается, за ним выступает свежий герметик.

*отверстие картуша может быть закупорено пробкой из Terostat-II,-VII или -IX.

Очистка:

Излишки материла удаляются механическим путем.

Внимание:

До тех пор, пока есть содержание растворителя, возможны нитяные растяжения. Поэтому нужно либо выждать необходимое время, или удалить излишки материала шпателем – как описано выше. Очистка растворителем не рекомендуется, так как это ведет к “смазыванию” верхнего слоя.

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:				12 месяцев

Упаковка:

Картуш 310 мл,	Art.-Nr.193.00 D(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания по пригодности наших продуктов для целевого применения .

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.