Антикоррозионное средство с высоким содержанием твердых частиц  для консервирования полостей

Основа: Воск, полимеры и антикоррозийные присадки

Характеристика:

Terotex-HV400-hell антикоррозийное средство, содержащее растворитель, с высоким содержанием твердых частиц 60%. Terotex-HV400-hell хорошо распыляется и растекается, что и создает оптимальную защиту для труднодоступных мест и узких промежутков. Terotex-HV400-hell отталкивает и поглощает влажность; продукт содержит большое количество замедлителя коррозии. Он хорошо проникает в защищаемые полости (например, сварные швы) и не вытекает из швов наружу. Материал допускает работу при низких температурах до 10°C, но ползучесть материала улучшается, если продукт и кузов имеют комнатную температуру. После высыхания Terotex-HV 400 образует восковую, пластичную, водоотталкивающую пленку бежевого цвета или бесцветную.

Области применения:

На предприятиях Terotex-HV 400 применяется в первую очередь для внутреннего опрыскивания полостей, для антикоррозийной обработки полостей на новом автомобиле, для ухода за полостями в последующие 2-3 года, после ремонта.

Технические характеристики:

Цвет:						бежево-прозрачный

Плотность:					ок. 0,96 г/см3

Запах:						характерный запах

Содержание твердых частиц:		ок. 60 %

Консистенция:				тиксотропная

Точка каплепадения твердых частиц:	ок. 150°C

Устойчивость:				примерно 100 мм

Пенетрация:					16 см

Окраска:					никаких постоянных изменений лаков,

Отделяемость через 24 часа:		легко отделяется от высохшего материала, переносит сушку в печи: не растекается (1,5 часа при 90°C)

Устойчивость к холоду:           		трещин нет

Толщина слоя:                   			40 мкм

Устойчивость к коррозии:       		коррозии нет

Соляной тест по DIN 50021:   		35°C, 5%-ный соляной раствор, 240 часов, 25 мм толщина сухого слоя

Диапазон рабочих температур:		10°C до 25°C

Температура использования:		-40°C до 90°C

кратковременно (до 1 часа):			120°C

Обработка:

Terotex-HV400-hell наносится при помощи пистолета HV или Sekundаrgerаt прибора HKU 3:1 прилагаемым к нему зондом. Рабочее давление при работе с пистолетом HV 5-6 бар. Давление сжатого воздуха в приборе Sekundаrgerаt HKU 3:1 – для насоса 4 бара и 6 бара для пистолета. Редукционный клапан должен быть установлен на 5 бара. При длительном хранении при температуре ниже 10°C, материал приобретает бόльшую тиксотропность. Что может прервать процесс распыления, при возвращении к диапазону рабочих температур продукт приобретает при распрыскивании свои привычные качества.

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Внимание:

Не наносить на шарниры, двигатель, коробку передач, карданный вал, выхлопную трубы, катализатор и тормозную систему.

Очистка:

Распрысканный материал легко вытирается. Для очистки высохшего материала применяется очиститель (разбавитель) FL, на больших поверхностях возможна очистка струей пара. Не опрыскивать резиновые части, капли, попавшие на окрашенные поверхности сразу удалить.

Хранение:

Морозоопасность:						да

Рекомендуемая температура хранения:			15°C до 25°C,

сильно загустевает при низких температурах, перед употреблением довести до рабочей температуры

Срок хранения:						12 месяцев

Упаковка:

Банка 1 л,			Art.-Nr.169.65 Q(D/GB/F/NL)

Канистра 10 л,		Art.-Nr.169.76 C(D/GB/F/NL)

Бочка 60 л,			Art-.Nr.169.85 M(D/GB/F/NL)

Бочка 60 л,			Scandi-Code 139

Бочка 190 л,			Art.-Nr.183.14 G

Банка 1 л,			Art.-Nr.181.09 J(E/P/I/GR)

Канистра 10 л,		Art.-Nr.186.94 V(E/P/I/GR)

Бочка 60 л,			Art.-Nr.184.88 W(E/P/I/GR)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.